广东省市场监督管理局

通   告

2018年第38号

# 广东省市场监督管理局关于2018年度流通领域卫生巾商品质量抽查检验情况的通告

2018年度，广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域的卫生巾商品的抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是广东省质量监督造纸产品检验站。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽查检验的监督（核查）总体确定为：广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的卫生巾商品集合。

本次抽查检验判定11款卫生巾监督总体不合格。涉及的主要问题为：细菌菌落总数、渗入量、标识、pH、条质量偏差等项目。现将发现的问题和涉及的商品名单通告如下：

1．细菌菌落总数：本次抽检判定细菌菌落总数不合格卫生巾商品共2款。国家标准规定卫生巾细菌菌落总数≤200cfu/g。细菌菌落总数反映的是产品卫生的程度，直接影响使用者的身体健康。该项目出现不合格，分析其原因，一是制造厂商生产管理不到位，使用的原材料存储不当，导致细菌滋生；二是生产过程控制不严格，生产工人消毒措施没落实或者生产车间的卫生情况没达到要求；三是部分厂家可能使用普通商品木浆代替卫生用品专用的绒毛浆进行生产，损害消费者的利益。细菌菌落总数项目不合格商品名单如下：

表1  细菌菌落总数项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018-005)GDGS13-040 | 六度弹力空间洁缘系列卫生巾 | 东莞市菲鸿贸易商行 | 广东省东莞市虎门金洲工业区 | 洁缘® | 卫生巾 40片组合 日用245mm 夜用290mm |  |
| 2 | (2018-005)GDGS13-080 | 卫生巾 | 佛山市鸿兴贸易商行 | 佛山市顺德区伦教长丰大道 | 洁缘® | 卫生巾 干爽网面20片组合装 |  |

2．渗入量：本次抽检判定渗入量不合格卫生巾商品共6款。此指标是考核产品渗透性能的指标，渗入量测试液体能否快速通过产品的面层而被吸收层吸收。影响渗入量的主要因素是面层的材料和压合的工艺。面层材料的亲液性能是主要的决定因素，根据卫生巾的实际使用情况，用于测试卫生巾的是模拟经血的合成测试液。还有一个原因是在生产的时候由于面层和内吸收层的压合，会导致面层材料部分性能的损失，厂家在采购面层材料的时候不能只看面层材料本身的测试报告，还是要试产后测试整个卫生巾产品的性能。渗入量项目不合格商品名单如下：

表2  渗入量项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018-005)GDGS13-031 | 完美卫生巾 | 江门市新会区完美生活用品有限公司 | 广东省江门市新会区睦洲镇新沙工业区 | 完美® | 卫生巾 20片组合 245mm,280mm |  |
| 2 | (2018-005)GDGS13-040 | 六度弹力空间洁缘系列卫生巾 | 东莞市菲鸿贸易商行 | 广东省东莞市虎门金洲工业区 | 洁缘® | 卫生巾 40片组合 日用245mm 夜用290mm |  |
| 3 | (2018-005)GDGS13-078 | 卫生巾 | 泉州采尔纸业有限公司 | 福建省泉州市鲤城区浮桥金浦工业区 | 邻家闺密® | 卫生巾 柔网表层30片 |  |
| 4 | (2018-005)GDGS13-080 | 卫生巾 | 佛山市鸿兴贸易商行 | 佛山市顺德区伦教长丰大道 | 洁缘® | 卫生巾 干爽网面20片组合装 |  |
| 5 | (2018-005)GDGS13-083 | 卫生巾 | 泉州洛江兴利卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江区双阳工业区阳朋路 | 佳约® | 卫生巾 日用255mm 20片 |  |
| 6 | (2018-005)GDGS13-091 | 傲菲超短裙30片全程组合网面卫生巾 | 中山市三乡傲辉卫生用品厂 | 广东省中山市三乡镇古鹤工业区B4栋一楼 | 傲菲® | 卫生巾 30片全程组合干爽丝薄 |  |

3．标识：本次抽检判定标识不合格卫生巾商品共6款。标识标注问题是不合格较多的指标，该项目不合格主要表现为无标注产品名称、错误标注执行标准、无主要生产原料等。标识是消费者了解产品的主要窗口，如果标示错误或无标示就可能会误导消费者，影响消费者判断而购买不适用产品。产品标准都明确要求标注（制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、执行的产品标准等），标识是商品必须清晰、正确、完整明示的。标识不合格的原因主要是部分生产者对标注要求认识模糊不清、领会不深、理解不透，对标注要求一知半解，以致造成有意或无意漏标、错标。标识项目不合格商品名单如下：

表3  标识项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018-005)GDGS13-040 | 六度弹力空间洁缘系列卫生巾 | 东莞市菲鸿贸易商行 | 广东省东莞市虎门金洲工业区 | 洁缘® | 卫生巾 40片组合 日用245mm 夜用290mm |  |
| 2 | (2018-005)GDGS13-061G | 碧斯诺兰女神卫生巾 | 碧斯诺兰实业发展有限公司 | 福建省厦门市翔安区民安大道6633、6635、6637号 | 碧斯诺兰 | 卫生巾 日用 |  |
| 3 | (2018-005)GDGS13-062 | 惠康护翼干网丝薄卫生巾 | 广东省东莞市惠康纸业有限公司 | 东莞市万江区胜利管理区农科所侧 | 护丽康® | 卫生巾 20片日夜 24.5 28 |  |
| 4 | (2018-005)GDGS13-080 | 卫生巾 | 佛山市鸿兴贸易商行 | 佛山市顺德区伦教长丰大道 | 洁缘® | 卫生巾 干爽网面20片组合装 |  |
| 5 | (2018-005)GDGS13-094 | 丝薄(卫生巾) | 泉州市恒乐卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江河市工业区 | 淑尔® | 卫生巾 30片日夜组合丝薄 |  |
| 6 | (2018-005)GDGS13-095 | 芦荟蓝芯片(卫生巾) | 江门市新会区睦洲信发卫生用品厂 | 广东省江门市新会区睦洲镇江睦公路38号 | 春柔® | 卫生巾 40片香薰组合 |  |

4．pH：本次抽检判定pH不合格卫生巾商品共1款。卫生巾国家标准中对于pH的要求是4.0~9.0。pH项目不合格商品名单如下：

表4  pH项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018-005)GDGS13-079 | 女生护垫 | 泉州市欧莱雅卫生用品有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海滨城嘉祥路5-30巷10号厂房 | 校花® | 卫生护垫 超薄160mm柔爽网面 |  |

5．条质量偏差：本次抽检判定条质量偏差不合格卫生巾商品共1款。条质量偏差是指卫生巾的个体质量的偏差。主要是由于生产过程控制造成的，比如内吸收材料的喷口处理不干净、气压不稳定等。条质量偏差项目不合格商品名单如下：

表5  条质量偏差项目不合格商品名单

| 序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 |  |
| 1 | (2018-005)GDGS13-080 | 卫生巾 | 佛山市鸿兴贸易商行 | 佛山市顺德区伦教长丰大道 | 洁缘® | 卫生巾 干爽网面20片组合装 |  |

广东省市场监督管理局已向不合格商品的生产者发出了不得提供本次检验判定不合格商品的（同一商标同一规格型号卫生巾商品）的行政告知书，向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品的（同一商标同一规格型号卫生巾商品）的责令改正通知书，各级工商、市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对本次被抽样的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时将采取多项措施督促全省销售者对相同标称商标相同型号不合格商品予以退市、依据消费者要求对已销售的卫生巾商品予以退货。本省范围内的经营者，凡是经营与本次通告的同一商标（或者同一标称生产者）同一规格型号不合格卫生巾商品的，均应按照法律法规的规定采取停止销售、依据消费者要求退货措施。对于拒不采取停止销售不合格商品及依据消费者要求退货措施的，市场监管部门将依法予以查处。

广东省市场监督管理局

2018年12月5日

公开方式：主动公开

抄送：省委办公厅（省档案局）。

广东省市场监督管理局办公室          2018年12月5日印发